机场道面裂缝、坑槽、麻面等破损

修补施工方案

针对混凝土地面有关破损部分（包括裂缝、坑洞、麻面等），我们推荐美国路威公司生产的路威10分钟修补剂进行修补。

- 修补原理：

美国路威公司生产的混凝土10分钟修补剂是由二种成份组成的混合聚氨亚脂，具有高渗透性，流动性好，强度高等特点，能够与石英砂紧紧结合在一起，瞬时形成坚固的聚合物混凝土，在环境温度22℃条件下，十分钟内完全凝固，能够自动找平，形成强度达35兆帕以上的坚固混凝土。非常适合修补混凝土地面、平台、预制板及其它表面的损坏和裂缝，工艺简单，操作方便。适合修补各种裂缝（伸缩缝除外）及坑洞；

美国路威公司柔性水泥II，是由二种成份组成的聚氨亚脂，具有惊人的粘结强度，低温条件下具有良好的柔性，根据不同的环境温度，凝固时间有不同的改变，在环境温度22℃条件下，约需要30分钟才能凝固，能够自动找平，适合修补有可能承受动态负载、热膨胀或收缩的裂缝，所以，特别适合于混凝土路面控制接缝的修补、承受动态载荷的破损部位及桥面板裂缝的修补，操作简单，开放交通快捷。适合修补伸缩缝；

二．修补工艺：

1.准备工作：

（1）、辅助工具及辅助设备准备：

①. 移动照明灯（夜间施工照明及提供电源）；电源线（100米左右）

②. 手工切割锯（二把或更多）

③. 切割刀片和砂轮片若干

④. 工业吸尘器

⑤. 工业热风机（冬季清除缝中的冰霜）

⑥. 钢丝刷及软毛刷若干把；砂轮石若干个；

⑦. 量杯四个一组，若干组；批刀若干把；

⑧. 劳保用品：胶皮手套，防护眼镜，纱手套

⑨. 清洁用品：打扫施工后场地用

⑩. 小工具：一字批，小榔头等，清理松动

（2）、场地熟悉：

要对计划修补的区域预先熟悉，较仔细地查看场地，对于场地分布的地面破损要了解类型，预估需要的主料产品规格，主料产品数量，辅料数量及必备工具等，熟悉修补的工艺流程；

2.修补工艺：

（一）.非移动面上的裂缝修补

- 用手工切割锯沿着裂缝进行切割,切出一个V型切口，用钢丝刷和清缝机清缝,除去水分和缝中垃圾.(缝中只要没有积水，潮湿仍然可以修补)

- 特别要注意的是：寒冷的冬季，清理干净裂缝后，用热风机对裂缝进行除冰除霜处理，否则会影响修补剂的渗透；

- 用静态喷枪将10分钟修补剂A和B打入到清理干净的裂缝中，然后撒入石英砂，使石英砂被修补剂充分浸透，然后沿着裂缝再次打入修补剂，再撒砂，反复几次，直至缝被填满，用刮刀刮平；考虑机场跑道有防滑痕，如果需要的话可以在材料柔软状态下尽快用拉毛刷进行修补缝的拉毛处理；

- 待裂缝中材料全部凝固后，用砂轮小心延着裂缝边进行打磨，清除不需要的部分，使地面平整；也可以用角磨机打磨；

- 用少量整合剂用水调成稀薄的糊状，用毛刷蘸取少量涂抹在经过打磨处理的缝上面，反复涂抹几遍即可；干燥后开放交通。

- 如果是宽缝，可以用散装的修补剂进行修补：方法如下

首先进行裂缝的除灰和除湿、除冰霜处理；清缝完毕：

- 用量杯量取相同数量的修补剂A和修补剂B，建议每次各20-30毫升；

- 将A和B倒入第三个干净的量杯中充分搅拌均匀，然后沿着裂缝慢慢倒入，一般建议一次修补5-10米，然后在缝中撒入石英砂，使石英砂被修补剂充分浸透；再倒入一遍修补剂，再撒石英砂，直至缝被填平；注意一定要保证砂被修补剂充分浸透；

- 在材料柔软状态下，尽快用拉毛刷进行拉毛处理；（如果需要）

- 待缝中材料全部凝固后，用砂轮将缝清理干净；

⑤ 整合剂在修补面上涂抹几遍；干燥后开放交通。

7）  如果考虑修补后的颜色匹配，可以在石英砂中掺入水泥粉末，掺入的量不能超过20%，根据颜色深浅进行调整所添加的量。

（二）、非移动面上坑洞的修补：

1）、将坑洞周边及内部打磨干净，除去灰尘和松动部分，除去水分（潮湿可以进行修补，但是必须没有积水）

2）、特别要注意的是：寒冷的冬季，要用热风机对修补面进行除冰除霜处理，将修补面加热烘干；

3）、根据坑洞尺寸，测算用量，可以邻近的小坑洞一起修补；

4）、用量杯A和B分别量取相同数量的修补剂A和修补剂B，建议A和B都不要超过50毫升；同时用另外一个相同体积的量杯量取80至120目左右的石英砂180毫升左右（砂与修补剂比例为3:1，即3份石英砂与1份修补剂），考虑砂的颜色和原来路面不同，所以，在砂中可以加入10%至20%左右的水泥粉末，拌和均匀，这样修补后的颜色和原来路面比较匹配；

5)、将A和B倒入第四个干净的量杯中，用木棒或塑料棒搅拌均匀，然后向该量杯中倒入准备好的石英砂，充分快速搅拌均匀，觉得稀薄还可以再加入一点沙，直至混合均匀，然后小心倒入刚才清理干净的坑槽中，用刮刀摊铺平；

6）、如果需要拉毛处理，可以在坑洞修补的材料柔软状态下，用拉毛刷尽快将修补面拉毛处理；或者用批刀处理一下，保持原来的防滑痕；

7）、凝固后用角磨机将修补面周围处理一下，将表面多余的痕迹清理干净；

8)、建议在表面层涂抹一层整合剂，防止修补剂在紫外线的照射下发生氧化，颜色泛黄（只影响美观，不影响使用）；用整合剂与水混合，用软毛刷每次涂抹0.2-0.3MM厚度。

干燥后即可开放交通；

(三、)伸缩缝损坏的修补

如果是伸缩缝损坏，建议用美国路威柔性水泥II进行修补，

A.如果是4mm左右的窄缝，修补工艺：

1）、将原伸缩缝清理干净，去除缝中原有的材料，整理干净，如果潮湿要用热风机吹干；

2）、如果是冬季，除灰后还要用热风机对裂缝进行除霜除冰处理，加热烘干；

3）、按照宽深比为1:1，用泡沫条堵塞裂缝，预留出与缝一样宽的深度，然后用袋装路威柔性水泥II注入，与路面齐平；注意材料用前要摇动使之均匀，因为材料A久置会分层；

4）、凝固后即可开放交通。冬季凝固时间会常一点，可以用热风枪将材料加一下热，建议材料温度不要超过40度；

B、如果是宽缝，10mm左右深度的伸缩缝，修补工艺一样，只是宽深比可以使1:0.5，即宽度10mm，深度5mm；

（四、）伸缩缝边上坑洞与裂缝修补

1）、清理干净坑洞与缝隙,将松动部分的材料清除干净，除灰，除水分，冬季要除冰霜；用热风枪将坑洞表面烘干；

2）、量坑洞尺寸，测算坑洞修补材料用量；（方法见后面）

3）、如果缝比较宽，用与缝同样厚度的泡沫板堵塞住裂缝；尽量塞至底部；（也可以用木板或纸板）

4）、用散装的路威10分钟混凝土修补剂A和B按照测算的用量混合，再加入三份120目左右粗细的石英砂，快速搅拌均匀，

5）、将混合好的修补剂混凝土迅速倒入伸缩缝两边的坑洞中，摊铺均匀，与地面齐平，待凝固后抽出泡沫板，将修补面打磨平整，如果需要留防划痕，必须在修补面还没凝固时进行；清理干净修补面，并在抽出泡沫板后将裂缝重新除尘；

6）、按照宽深比威1:0.5，即如果缝宽10mm，留出5mm深度，将柔性水泥II注入缝中，直至与地面齐平，凝固后开放交通；

7）、冬季可以对修补材料加热，建议温度不要超过40度，这样会缩短凝固时间；

（五）、混凝土表面麻面修补：

1）、先将麻面松动部分全部打磨干净，露出结实坚硬的混凝土层，用小型洗刨机或者抛丸机进行这个工作，然后将表面清理干净，除灰除水分，寒冷的冬季要进行除霜处理；

2）、先在表面涂抹一层混合好的修补剂；这样起到防水作用；

3）、如果层面很薄，那么就涂抹一层混凝土修补剂，然后立即撒上一层石英砂，注意，要让石英砂被修补剂充分浸透，这样的涂抹要反复做几次，用批刀刮平，直至修补面与地面齐平，待凝固后打磨平整。如果是跑道，需要防划痕，可以将修补面进行拉毛处理。完全凝固后清理修补面，将不需要的部分清理干净；

4）、如果层面平均深度大于3mm，则测量尺寸后估算用量（方法见后面），修补前先用混合好的修补剂涂抹一层底部，然后按照修补坑槽的方法拌料摊铺，进行表面处理；

3）.清理干净表面后，用整合剂涂抹几遍，干燥后即刻可以开放交通；

三、用料测算:

①按照缝深度：20mm，缝宽3mm，每米的耗材：修补剂0.05袋/米

②按照缝深度：20mm，缝宽6mm，用散装材料修补剂A和B分别是35毫升/米，石英砂均匀撒在裂缝里面，注意，石英砂一定要被修补剂浸透；

③如果是坑槽，

假设坑槽尺寸(量取坑槽最长边、最宽边、最深部分的尺寸，用厘米做单位)：

假设长10CM，宽10CM，深2CM。

10X10X2==200立方厘米

200/2=100立方厘米(这是砂的体积)

100/2=50立方厘米(考虑砂与修补剂的比例3:1,这个数值相当于修补剂的用量,而A和B是1:1,相当于25立方厘米的A和25立方厘米的B，修补剂的比重按1计，则相当于A料25毫升，B料25毫升，砂50毫升，实际用量砂会比测算值多一些，拌合时砂3份，修补剂1份)，

量杯上的刻度线代表毫升数·，把材料当成比重是1，那么，25立方厘米的液体就是25毫升，所以，用量杯各自量取A和B各25毫升，砂150毫升；

依次方法来测算修补坑槽所需的材料用量和砂的用量，拌合时防止多拌发生浪费，拌合少了可以再拌合后进行修补，但是这样操会延长修补时间，所以一定要测算后拌合。

谢谢合作！

上海高路国际贸易有限公司

2017-3-10